УДК 629.3.014.2:005.934.4

Нетрадиционная триботехника для АПК

Р.Ю. Соловьев, зам. директора, к.т.н.,

А.В. Дунаев, зав. лабораторией № 5, к.т.н.

Москва, тел. (499) 171-37-27, E-mail: gosniti@list.ru

Аннотация: ремонт агрегатов МТП в эксплуатации применением трибопрепаратов; примеры эффективности, проблемы в применении.

Ключевые слова: трибопрепарат, ресурс, коэффициент трения.

Вследствие дешевизны, простоты изготовления и  применения, резкого повышения антифрикционных и антиизносных свойств рядовых и низкокачественных дешевых масел, обеспечения ремонтно-восстановительных функций, отсутствующих у стандартных продуктов, простые добавки завоевали весьма обширную нишу [1-4]. И к настоящему времени в РФ, на Украине и в других странах российскими РВС-специалистами обработаны десятки тысяч единиц машин и оборудования [4]. В Японии 27 сервисных центров ведущих автопроизводителей постоянно используют серию из трех РВС-трибопрепаратов.

Среди ремонтно-восстановительных трибопрепаратов, частично компенсирую-щих износ сопряжений, восстанавливающих работоспособность агрегатов вплоть до номинала, ранее [1-4] неплохо себя показывали такие:

- а) геомодификаторы из минералов группы серпентина:  НИОД, РВС, ART и РПМ, ФОРСАН, СУПРОТЕК, МЕГАФОРС, ВИККО, Карат-ТСК, РВД, ЭДИАЛ, Forsan nanoceramics, Wl-technology, РЕАГЕНТ 2000; распространены Российские РВС-составы за рубежом:  в Японии   серия RVS-составов Metaryzer, в Германии  - REWITEC,  в Финляндии - RVS-TEC-OY, в Швеции -  RESTAL,

- б) наноалмазные суспензии в Белоруссии, Украине и России это - Энергия алмаза, Формула А, Формула В, КАРАТ-5, КАРАТ-М, Renom Engine Nano-Guard; в Европе – Nanodiamond, Lubrifilm Diamond Run In; в Китае - недавний аналог Российского КАРАТ-5 с годовым производством до 300 т,

- в) АРВК - комплекс от ИМАШ РАН трибополимерной присадки ЭФ-357 и серпентина, испытанный в МИС Минсельхоза РФ  в 2004 и в 2008-2010 г.  рекомендованный ими, а 17.06.04 и правительством г. Москвы, к внедрению,

г) импортные: ER, Micro X3, SMT, SMT-2, Wagner.

Коэффициенты трения некоторых трибопрепартов приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Коэффициенты трения смазочных композиций: 1 - Масло М10-Г2к; 2 – трибопрепарат ВНИИТиН; 3 - наноалмазный состав КАРАТ-5; 4 – состав «Evolution»; 5 – геомодификатор МС-20  (ГОСНИТИ и ООО «РИП»)

К профилактическим трибопрепаратам, модифицирующим поверхности любых деталей на глубину 40 – 70 Å и образующим органический ворс с высочайшей адгезией, можно отнести отечественные фтор-ПАВы от ООО «Автостанкопром»,  французскую Энергию 3000, германские составы WAGNER. В целом c 70-х годов  рекламировалось до 200 составов, из которых в РФ ныне в продаже около 20. Из них, на наш взгляд, ремонтно-восстановительными перспективны только наноалмазные, серпентиновые и АРВК от ИМАШ РАН.  Эпизодически производство минеральных препаратов осуществляют 10 коллективов в Питере,  9 в Москве. несколько в других регионах. Их испытывали  десятки отраслевых НИИ и вузов.  Добавками к маслам и смазкам в РФ занимается до 200 фирм и их ниша переполнена.

В Интернете имеется 30 сайтов РВС-организаций, защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций, проведены Международные конференции. РВС-технология испытана в десятке стран Европы, Азии, Африки, Америки. 15.01.09 ГК РОСНАНО на «Круглом столе» по РВС-тематике, приняла решение дорабатывать стандарты и создавать новые для развития РВС-технологий.

Из 18 разновидностей серпентина обычные геомодификаторы [1, 4] включают в разной пропорции  антигорит, хризотил, лизардит и 0,1-0,5 % других НОУ-ХАУ. Дифрактограмма такого геомодификатора для состава МС-20 приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Дифрактограмма порошка геомодификатоа к трибопрепарату

МС-20 (Lizardite-1T и небольшое количество примесей)

РВС-обработка наиболее эффективна для автотракторных, транспортных и судовых дизелей, агрегатов силовых передач, гидроагрегатов, имеются примеры уверенного «ремонта» дизельной топливной аппаратуры.

Вот из множества два примера эффективности РВС-технологии:

- дизелю трактора К-701, отработавшему 18 мес (израсходовано 30836 л топлива), предназначенному к капремонту с заменой ЦПГ, группа проф. ЧГАУ А.К. Ольховацкого трехкратным введением РВС-препарата продлила эксплуатацию на 20 мес. (израсходовано еще 46 тыс. л топлива). Вместо 32020 руб. стоимости только запчастей, на диагностирование и препарат израсходовано лишь 9810 руб. с экономией в эксплуатации топлива и масла; но в целом трактор проработал 50 мес,

- препарат КАРАТ-5 Красноярского НИИ химической технологии [3] наращивал на деталях дизелей грузовиков ГМК «Норникель» РВС-слой 0,09 – 0,65 мм.

Эффективность трибопрепаратов в «безразборном ремонте» в следующем:

- в 1,5 – 3 раза повышается ресурс узлов трения машин и оборудования,

-  на 5 – 15 % увеличивается эффективная мощность ДВС,

- на 3 – 15 % уменьшается расход энергиии на привод машин,

- в 1,5 и более раз увеличивается срок службы масел, безаварийна работа агрегатов с обводненными и низкокачественными маслами, при их недостатке, а недлительно (до 200 км пробега) без них; облегчен пуск непрогретых ДВС на морозе.

Затраты на ремонт, обслуживание и эксплуатацию машин уменьшаются в 1,5-2 раза, сокращаются простои, повышается  производительность. Эффективность «РВС-сервиса» достигает 800 %.

В 2010-2012 г. в ГНУ  ГОСНИТИ исследованы  15 композиций серпентина с другими минералами,  на дифрактометре XRD 6000 проведен  рентгенофазный анализ 16 порошков, на трибометре TRB-S-DE проведено 1500 испытаний 60 трибо- препаратов. Подтверждена высокая антифрикционность препаратов «Evo®lution», «Г», МС-20, «КАРАТ-5» и других. В качестве рекомендаций для обучения и практического применения «безразборного ремонта» на автотракторных дизелях подготовлен РД 10.288-2011.

В 2011 г ГНУ ВНИИТиН на дизелях тракторов МТЗ-82, МТЗ-1221 и ДТ-75М провел 250-часовые эксплуатационные испытания трибопрепарата МС-20. Получено, что расход топлива уменьшился на 5-8 %, угар масла -  на  10-12 %, дымность отработавших газов - на 8-15 %, а содержание железа в моторных маслах уменьшилось на 20-25 %. Это повысило срок службы дизелей на 20-25 %.

Поиск наиболее перспективных трибопрепаратов продолжается в направлении создания ими алмазоподобной углеродной пленки, что исследуется в ИМАШ РАН и МГУ, в ТК «Неосфера» и ООО «TriboTechnology». Условия образования и пример пленки показаны на рис. 3.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 3: а) трехфазная диаграмма областей содержания углерода и водорода для образования sp2 и sрЗ-типовых гибридизаций углерода; б) гидрокомпенсатор ГРМ дизеля с алмазо-графитной пленкой (фото С.А. Сокол); микротвердость на тру-щейся поверхности по В.В. Острикову повысилась с 1220-1280  до 1840-1870 кгс/см2.

Образование углеродной алмазоподобной пленки интенсивно исследуется десятками специалистов Европы и Америки, изданы два тома их результатов. Согласуются с ними  исследования сложного слоистого состава РВС-пленок, где углерода на их поверхности 75-90 %, проведенные во Франции и  Китае (рис. 4), и исследования проф., д.т.н.  В.Ф. Пичугина в  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Рис. 4 - Содержание химэлементов в РВС-слое по данным НПТК «СУПРОТЕК»

По механизму РВС-процессов 3500 слоистых гидросиликатов суждения  не однозначны [1, 4], но известны высокие химическая активность магния и трибо- эффекты его фольги, корпусов маслофильтров ДВС из магниевых сплавов, трибоэффект магниевых минералов и уникальность серпентина как катализатора. Поэтому оптимизация последовательности приготовления и применения РВС-препаратов продолжаются [4], порой делаются небольшие открытия, как, например,  второй минимум коэффициента трения по нагрузке, важности абразивов, сажи и свойств масел на кинетику РВС-процесса, необходимости перерыва для РВС-процесса на неработающем агрегате. Но все исследования  разрозненны и не находят достойной реализации, а МТП АПК нуждается в РВС-технологии.

Использование РВС-технологии незначительно по следующим причинам:

- недостаточная информированность практиков, их недоверие и инфантильность,

- отсутствие изданных отраслевых РВС-рекомендаций и НТД,

- изкое качество ряда РВС-составов, обусловленное слабой производственной  базой РВС-фирм.

В целях определения целесообразности «безразборного ремонта» ДВС, а также мониторинга его хода нами предложен экспресс-метод определения остаточного ресурса ЦПГ  ДВС (рис. 5).

а                                                                   б

Рисунок 5 - Графики для определения остаточного ресурса ЦПГ отдельных цили-ндров ДВС по диагностическим параметрам (Ро – остаточный вакуум, кПа, Рк – ком-прессия в цилиндре, МПа): а- дизелей; б- бензиновых ДВС, где точки результатов диагностирования после применения трибопрепаратов сместились вправо.

Развитие РВС-технологии продолжается даже в неожиданных направлениях.

Заключение: Для широкого использования  РВС-технологий необходима их пропаганда,  убеждение и обучение, издание отраслевых НТД и стандартов.

Литература:

1.  Шабанов А.Ю. Очерки современной автохимии. С.-Пб., 2004, 216 с.

2. Балабанов В.И. и др. Безразборный сервис автомобиля. Обкатка, профилактика, очистка, тюнинг, восстановление. М., Известия, 2007, 248 с.

3. Селютин Г.Е. и др. Применение модифицированных наноалмазов для увеличения ресурса узлов трения. Труды ГОСНИТИ, т. 107, ч.2, с.25-29  М., 2011.

4. Пустовой И.Ф. 14-летний опыт Питерской РВС-технологии. Труды ГОСНИТИ, т. 107, ч.2, с.38-40, М., 2011.

Nonconventional tribological  for agrarian and industrial complex

V.I.Chernoivanov, the academician of Russian Academy of Agrarian Sciences, the director of the GNU GOSNITI, dr. tech. sci.,

R.Ju.Solovev, the deputy director, сand. tech. sci.,

А.V.Dunaev, the laboratory chief № 5, сand. tech. sci.

The summary: repair of aggregates machines in a mode of regular operation by application; examples of efficacy, a problem in wide application.

Keywords: triboadditives, a resource, a friction coefficient.

# Text boxes

2

3

5

4

1

4